Аквопол

краска для бетона, акриловая водная краска для бетонного пола

- повышенная атмосферостойкость

- надежная защита бетона от коррозии

- водонепроницаемость и влагостойкость

- экологичность и быстрота высыхания

- простота и удобство нанесения

- без запаха

Аквопол — водная краска для бетона, защитная акриловая краска для бетонных полов и стяжек.

Краска для бетона представляет собой водную дисперсию на основе акриловых смол со специальными полимерными добавками.

Водная краска Аквопол предотвращает разрушение бетонной поверхности, создает полимерную пленку, которая обеспечивает надёжную защиту бетона. Краска для бетона образует на поверхности прочное и долговечное покрытие.

Применение

Краска Аквопол предназначена для защиты бетонных полов и цементно-песчаных стяжек в гаражах, подвалах, на лестницах, балконах и т.д.

Краска применяется для покраски цементно-песчаных стяжек и полов, находящихся под воздействием обычных и средних нагрузок, в том числе в условиях повышенной влажности и в местах, где присутствует необходимость обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований.

Аквопол обеспечивает надёжную защиту бетонного пола и отсутствие пылеобразования.

Объекты применения

Краска Аквопол рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений:

- пищевая и фармацевтическая промышленность

- торговые, складские, подсобные помещения

- полы и стены общественных и жилых зданий

- неответственные производственные помещения

- заборы, ограждающие конструкции, монументы и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности – просушивание сырых мест – шлифование с обязательным удалением цементного (известкового) молочка. |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением воды. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность воздуха, не выше | 80% |
| Очистка оборудования | Вода. Для засохшего состава – ацетон, ксилол, растворители 546, 548, 549, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность. |  |
| Рекомендуемый расход 200-500 г/м² (в зависимости от пористости основания) за один проход |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется бетонную поверхность предварительно загрунтовать составом Аквастоун-SMT. |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Более 1 года |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия |  | 20.30.11-037-01524656-2020 |
| --- | --- | --- |
| Основа материала |  | Водно-акриловая дисперсия |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 70℃. |  |
| Цвет покрытия, RAL |  | 7040 |
| Показатели |  |  |
| Внешний вид |  | Однородная матовая поверхность |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с |  | 70-100 |
| Степень перетира по штрихам, мкм, не более |  | 80 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % |  | 50-55 |
| Укрывистость, мкм, не менее |  | 200 |
| Плотность, г/см³ |  | 1,30-1,35 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±2,0)°С, ч, не более |  | 2,0 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее |  | 0,2 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее |  | 12 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению состава проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от +5℃ до +40℃.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара 20 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!