Нержапласт «DECOR»

Защитно-декоративная

антикоррозионная грунт-эмаль «жидкий пластик»

для черного металла

- декоративные свойства поверхности – «эффект пластика»

- высокая светостойкость – надолго сохраняет цвет

- антибликовый эффект, приятная на ощупь структура

- антикоррозионная формула «3 в 1»

- высокая адгезия к металлу

- атмосферостойкая

- быстро сохнет

- шелковисто-матовая

Нержапласт «DECOR» — антикоррозионная грунт-эмаль с декоративным «эффектом пластика» для защитной окраски различных стальных металлоконструкций и изделий, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.

Нержапласт «DECOR» - однокомпонентный состав на основе смеси алкид-уретановых смол, светостойких пигментов и ингибиторов коррозии.

Защитно-декоративная грунт-эмаль Нержапласт «DECOR» совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и финишное декоративное покрытие, за счет чего подходит для окрашивания новых и со следами коррозии металлических поверхностей, без предварительного грунтования.

Полученное покрытие обладает декоративными, водоотталкивающими свойствами, стойкостью к перепадам влажности внутри и снаружи помещений, а также устойчивостью к соляным туманам, ультрафиолету и резким перепадам температур.

Важной отличительной особенностью грунт-эмали Нержапласт «DECOR» являются ее высочайшие эстетические и эксплуатационные качества:

- Высокие декоративные качества: после высыхания покрытие создает на поверхности металла приятное на ощупь шелковисто-матовое покрытие с «эффектом пластика», что является отличным решением в отделке различных художественных металлоизделий и металлической мебели;

- Антибликовый эффект: поверхность покрытия отличается отсутствием отражающего эффекта, не бликует, за счет чего придает особые свойства окрашенным изделиям, в том числе, позволяя скрыть незначительные изъяны и дефекты;

- Простота нанесения: состав легко распределяется по поверхности при использовании различного инструмента для нанесения, не брызгает, не течет, не оставляет полос – покрытие после высыхания получается ровным и однородным;

- Высокая светостойкость: высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и солнечному свету обеспечивает гарантированное сохранение цвета защитно-декоративного покрытия на продолжительный период эксплуатации;

- Химическая стойкость: благодаря особой формуле итоговое покрытие устойчиво к кратковременному воздействию бензина, дизельного топлива и индустриальных масел, что позволяет значительно расширить сферу его применения на объектах производственно-промышленного комплекса.

Финишное покрытие Нержапласт «DECOR» за счет особенностей структуры и фактуры поверхности пленки «скрывает» небольшие бытовые загрязнения, а при необходимости легко моется любыми средствами бытовой химии.

Декоративная грунт-эмаль Нержапласт «DECOR» применяется для создания самостоятельного защитно-декоративного покрытия на стальных, чугунных и других поверхностях из чёрного металла, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старой краски плотно сцепленными с металлом:

- изделия художественной ковки: заборы, ворота, решётки, ограждения;

- металлическая мебель: шкафы, стеллажи, сейфы, двери;

- детали оборудования, механизмов, приборов;

- другие изделия и конструкции из металла различного назначения.

Для увеличения срока эксплуатации покрытия, рекомендуется применение Нержапласт «DECOR» в качестве финишного слоя в комплексной системе совместно:

- с антикоррозионным грунтом Грункор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402. Замасленные поверхности следует обезжирить. Поверхность подготовить до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. При окраске подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501. |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой до однородного состояния (не менее 2 мин). |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком, воздушным распылением на сухую очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 85% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-Универсал, Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения декоративного покрытия (в сухом виде) 65-70 мкм «за один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. Перед нанесением второго слоя выдержать интервал межслойной сушки 1,5 часа при температуре (20±2)°С. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 1.7 мм - давление 2-4 бар | Не более 10% |
| Для получения декоративного покрытия (в сухом виде) 65-70 мкм «за один проход», при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Перед нанесением второго слоя выдержать интервал межслойной сушки 1,5 часа при температуре (20±2)°С. |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания «от пыли», (20±2)°С, мин | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 65-70 | 150-180 | 1,5 | 3 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-001-01524656-2017 |
| Основа материала | Смесь алкид-уретановых смол, ингибитор коррозии, преобразователь ржавчины, растворитель. |
| Внешний вид пленки | Однородная шелковисто-матовая |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 65 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), с | 50-100 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Цвет покрытия, RAL | 7040, 9005, База А, База С (Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения). |
| Время высыхания до степени «от пыли» при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 1,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| воды, ч, не менее | 4 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в закрытой заводской таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -50 до +40 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!