ПС-Грунт

полиуретановый однокомпонентный грунт

для защиты бетонных полов

•	значительно улучшает адгезию финишного слоя эмали или наливного пола

•	снижает расход финишного покрытия полиуретановых эмалей

•	максимальная простота и удобство нанесения

ПС-Грунт — однокомпонентный полиуретановый грунт для бетонных полов.

Однокомпонентный полиуретановый грунт обеспечивает заполнение мелких пор, надежное сцепление полиуретановых материалов с основанием, обеспечивает дополнительное упрочнение и обеспыливание основания. Отверждается влагой воздуха.

Нанесённый на прочное бетонное основание ПС-Грунт обладает следующими эксплуатационными характеристиками:

•	стойкостью к средним механическим воздействиям и вибрационным нагрузкам;

•	химической стойкостью к ГСМ и СОЖ;

•	высокая прочность на сжатие и растяжение;

•	водостойкостью и водонепроницаемостью;

•	стойкостью к температурным перепадам.

Применение

Полиуретановая грунтовка ПС-Грунт предназначается для грунтования бетонных и асфальтобетонных полов:

	различного промышленного и гражданского назначения;

	складов, цехов, ангаров;

	многоэтажных парковок и гаражных комплексов;

	автосервисов, автомастерских, СТО

	подвальных и подсобных помещений.

Грунтовка по бетону применяется в качестве подготовительного слоя перед нанесением полиуретановой эмали Полимерстоун-1, наливного пола Полимерстоун-2, толстослойного компаунда Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол», Тексипол-2 Эксперт «Decor» (УФ), Полимерстоун-2 SLIM (УФ), Эполаст.

Важно отметить, что только качественно подготовленная поверхность и проведённое грунтование, обеспечивают высокое качество финишного покрытия.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87) и Своду правил для полов СП 29.13330.2011 (СНиП 2.03.13-88). Под бетонным основанием должна быть устроена гидроизоляция, препятствующая поднятию капиллярной влаги. Подготовка бетонной поверхности включает следующие операции: – очистка поверхности, – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование с обязательным удалением цементного (известкового) молочка. |  |
| Состав обычно не требует разбавления, но при необходимости более глубокого проникновения его можно разбавлять следующими растворителями: Р-универсал, ксилол, сольвент. |  |
| Нанесение |  |
| Температура воздуха на строительной площадке | +10°Сдо +30°С |
| Температура основания | На 3℃ выше точки росы. |
| Влажность бетона, не более | 4% |
| Очистка оборудования | Р-Универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Поверхность, по которой устраивается полимерное защитное покрытие пола, необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков и попадания воды во время всего периода производства работ до полного отверждения покрытия, т.к. эти факторы могут привести к таким дефектам поверхности, как пузыри, рябь, шагрень, липкие участки. |  |
| Необходимо помнить, что температура материала и основания, влажность и температура воздуха напрямую влияют на такие свойства материалов как вязкость (текучесть), время жизни, сроки полимеризации, внешний вид поверхности и наличие/отсутствие различных дефектов. |  |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется в 2 прохода с расходом 0,2 кг на 1 м² за один проход по гладкой непористой поверхности. Для пористых поверхностей расход можно увеличить. В процессе нанесения грунтовки не допускать образования луж и наплывов, которые могут приводить к образованию пузырей в высохшей пленке. Второй слой наносить после отверждения предыдущего (через 8-12 часов при температуре не ниже +20℃ и влажности не менее 60%). Если нанесенный слой полностью впитывается в основание, необходимо после его высыхания нанести еще один слой. |  |
| В качестве обеспыливающего укрепляющего покрытие достигает эксплуатационных показателей через 3 суток после нанесения при 20℃ и влажности не менее 60%. Пешеходные нагрузки допустимы через 12 часов. С понижением температуры и влажности время увеличивается. |  |
| Наносить на загрунтованную поверхность полиуретановый или эпоксидный наливной пол, финишную полиуретановую эмаль следует после высыхания грунтовки (примерно через 12 часов при температуре не ниже +20℃ и влажности не менее 60%, никакой липкости загрунтованной поверхности не должно быть), но не позднее, чем через 72 часа. С понижением температуры и влажности время отверждения увеличивается. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| --- | --- |
| Основа материала | Преполимер на основе ароматического изоцианата |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия | Не регламентируется |
| Показатели ПС-грунта | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 40-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 28-32 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃ и влажности не менее 60%, ч, не более | 24 |
| Плотность, г/см³ | 0,93-0,95 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению ПС-грунта проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус -30℃ до плюс 25℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения –6 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 л и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!